СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

1          Состав продукта

Фиброцементные плиты EQUITONE [linea] LT имеют следующий состав:

●   портландцемент

●    минеральные наполнители, обеспечивающие дополнительную гладкость поверхности

●   органические армирующие волокна

●   минеральные пигменты

●   функциональные добавки

2          Метод производства

Фиброцементные плиты EQUITONE [linea] LT изготовляются на станке Hatschek, а затем проходят процедуру двукратного фильтр-прессования, обработку в автоклаве, калибровку и шлифовку наждачной бумагой. В ходе механической обработки поверхности на листах появляются пазы. Впоследствии путем гидрофобизации листам EQUITONE [linea] LT придаются водоотталкивающие свойства.

3          Размеры и допуски

| Толщина | Возможные методы крепления |
| --- | --- |
| 10 мм | Винты, заклепки, потайные механические крепления |

Размеры

В выпрямленном состоянии

1 220 x 2 500 мм

1 220 x 3 050 мм

Допуски; в соответствии с EN 12467 (уровень I)

|  | После резки |
| --- | --- |
| Толщина | ± 1.0 мм |
| Длина и ширина | ± 2 мм |
| Квадратность | 1.0 мм/м |

Вес (при самовывозе)

| Толщина | Вес | 1 220 x 2 500 мм | 1 220 x 3 050 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 мм | 16,8 кг/м2 | 51,2 кг/лист | 62,5 кг/лист |

Указанные размеры пазов носят исключительно описательный характер. Они представляют собой номинальные размеры, к которым применимы допуски. Пазы проходят по листу в продольном направлении. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с компанией ETERNIT (ЭТЕРНИТ).

4          Цвет

Лист окрашен в массе. Возможно наличие естественных различий в окраске, которые могут усиливаться вследствие ориентации листа, угла зрения, а также влияния освещения и влаги. По мере износа лист становится легче. Характерной особенностью листа является поверхность с пазами. Белые пятна и другие включения являются нормальными для данного материала.

Риск цветовых различий отдельных листов уменьшается, если вся партия входит в один заказ.

5           Технические характеристики

Приведены средние значения, соответствующие европейскому стандарту EN 12467 «Листы плоские из фиброцемента», в котором описаны методика классификации и большинство методов испытаний.

| A. Испытания, соответствующие системе менеджмента качества ISO |
| --- |
| Плотность | Сухой | EN 12467 | 1 580 | кг/м³ |
| Прочность на изгиб | В рабочих условиях, ﬩ | EN 12467 | 32,0 | Н/мм² |
|  | В рабочих условиях, // | EN 12467 | 22,0 | Н/мм² |
| Модуль упругости | В рабочих условиях, ﬩ | EN 12467 | > 14 000 | Н/мм² |
|  | В рабочих условиях, // | EN 12467 | > 12 000 | Н/мм² |
| Растяжение волокон при поглощении влаги | 0-100%, среднее |  | 1,60 | мм/м |
| Пористость | 0-100% |  | < 25 | % |
| B. Классификация |
| Классификация по износостойкости |  | EN 12467 | Категория A |
| Классификация по прочности |  | EN 12467 | Класс 5 |
| Реакция на воздействие пламени |  |  | НГ, К0 |
| C. Типовые испытания или наилучшая оценка |
| Испытание на непроницаемость |  | EN 12467 | соответствует |
| Испытание теплой водой |  | EN 12467 | соответствует |
| Испытание «вымачивание - сушка» |  | EN 12467 | соответствует |
| Испытание «замораживание - оттаивание» |  | EN 12467 | соответствует |
| Коэффициент термического расширения | α |  | < 0,01 | мм/мК |
| Теплопроводность | λ |  | 0,390 | Вт/мК |

6          Преимущества

При условии соблюдения рекомендаций по применению листы из фиброцемента ETERNIT (ЭТЕРНИТ) сохраняют все перечисленные свойства, выделяющие их на фоне конкурентных материалов:

●   пожаробезопасны (не вызывают возгорания, не способствуют распространению огня)

●   могут использоваться для звукоизоляции

●   устойчивы к экстремальным температурам

●   обладают водоотталкивающими свойствами (при условии соблюдения рекомендаций по применению)

●   устойчивы к воздействию многих живых организмов (грибы, бактерии, насекомые, вредители и т.п.)

●   устойчивы к воздействию многих химикатов

●   не оказывают негативного влияния на окружающую среду, не выделяют вредных газов

Кроме того, листы EQUITONE [linea] LT обладают следующими особыми свойствами:

●   прочная и жесткая структура листа

●   гладкая эстетичная поверхность натуральных цветовых оттенков

●   натуральный и чистый цвет

7          Применения

EQUITONE [linea] LT можно использовать в следующих применениях:

●   Фасады: декорирование фасадов

●   Экстерьерные потолки: декоративное плакирование потолков

8          Доступные опции заводской отделки

Компания ETERNIT может поставлять листы EQUITONE [linea] LT, вырезанные по заданным размерам. При резке может быть учтено направление пазов. Могут быть заранее быть просверлены отверстия диаметром от 5 до 11 мм для видимых креплений.

1 Классификация по реакции на воздействие пламени проводилась без ущерба для продукции

9          Данные по применениям

В процессе резки и сверления окружающее пространство должно поддерживаться сухим. В случае декоративных применений опилки и сверлильную стружку необходимо незамедлительно удалить с листа при помощи сухого полотенца из микрофибры. Остатки опилок и сверлильной стружки могут послужить причиной загрязнения продукта.

В процессе механической обработки панели следует использовать станки с подходящей системой сбора пыли или вентиляции. При недостаточной эффективности сбора пыли следует использовать респираторы типа FFP2 или лучше, соответствующие стандарту EN149:2001.

Резка/Распиливание:

При обработке листа необходимо обеспечить его упор во избежание провисания. Пильный станок должен быть очень стабильным, вибрации не допускаются. Не допускается чрезмерное растяжение листа при распиливании. Для получения хорошего спила необходимо исключить возможность вибрации и натяжения листа. Резка в неверном направлении может привести к отслоению кромки. Листы EQUITONE [linea] LT необходимо распиливать всегда с тыльной стороны.

●   Циркулярная пила с направляющей

- Предпочтительнее использовать универсальный диск для пилы с карбидно-алмазными зубьями,

- Доступные диаметры: 160 и 190 мм (можно приобрести у компании Leitz-Service)

- Распиливание всегда следует вести с тыльной стороны, изделие должно лежать лицевой частью вниз

●   Прорезная пила

- Предпочтительнее использовать лезвие пилы с карбидными зубьями для резки фиброцемента (напр., модель Bosch T141 HM, можно приобрести у компании ETERNIT [ЭТЕРНИТ])

- Распиливание всегда следует вести с тыльной стороны, изделие должно лежать лицевой частью вниз

●   Спиленные продольные кромки необходимо отшлифовывать наждачной бумагой (зерно P80)

●   Спиленные поперечные (короткие) кромки необходимо отшлифовывать наждачной бумагой (зерно P80), закрепленной на шлифке. Наклон конечных точек ребер должен совпадать с наклоном рабочей части фрезы и всего изделия.

Сверление:

Лист должен иметь упор в районе сверления (напр., деревянный стол).

●   для отверстий: спиральное сверло с карбидным наконечником (или изготовленное полностью из карбида) с углом заточки 60° (можно приобрести у компании ETERNIT [ЭТЕРНИТ])

- Доступные диаметры: 5,0 –  8,3 – 11,0 mm

●   для больших круглых отверстий: кольцевая пила с карбидными зубьями (напр., модель Pionier [Пионир] компании Metabo [Метабо])

- Спиленные кромки необходимо отшлифовывать наждачной бумагой (зерно P80)

Крепежные приспособления:

В зависимости от применения, могут быть использованы следующие типы крепежных приспособлений (дополнительную информацию можно найти в инструкции по применению).

●   Винты: могут быть использованы только в предварительно просверленных сквозных отверстиях, ребра следует удалять.

●  Заклепки: могут быть использованы только в предварительно просверленных сквозных отверстиях, ребра следует удалять.

●    Механические потайные крепления (Tergo+ [Терго+])

Головки видимых креплений необходимо утапливать по направлению к нижней части изделия путем фрезеровки ребер панелей (см. рекомендации по применению)

Герметик:

Допускается использование только нейтральных герметиков. Применение ненейтральных силиконовых или тиоколовых герметиков может привести к появлению пятен.

10        Методика обращения с изделием

Листы сложены на поддоны. Их следует транспортировать накрытыми. Стопка листов должна лежать горизонтально на плоской поверхности. Листам необходимо обеспечить опору во избежание провисания. Листы следует хранить в сухом вентилируемом помещении. Если листы хранятся на открытом воздухе, они должны быть защищены от воздействия дождя брезентовым или пластиковым чехлом. Если листы все же промокли, следует удалить все упаковочные материалы и разместить листы так, чтобы обеспечить возможность тщательной просушки. Рекомендуется провести процесс акклиматизации листов в месте предполагаемого использования. Брать лист из стопки могут только двое рабочих, лист следует транспортировать вертикально.

11        Аспекты охраны здоровья и безопасности

В ходе механической обработки панелей может выделяться пыль, оказывающая раздражающее действие на глаза и дыхательные пути.  Кроме того, вдыхание мелких (взвешенных) частиц пыли с содержанием кварца, особенно в высоких концентрациях или в течение продолжительных периодов времени, может привести к заболеванию легких и повышению риска рака легких.  В зависимости от условия работы следует использовать станки с подходящей системой сбора пыли или вентиляции.  Более подробную информацию можно найти в Паспорте безопасности продукции (составлен на основе стандарта 1907/2006/EC, статья 31).

12        Гарантия

Гарантия на продукт остается действительной только при соблюдении рекомендаций по применению, полученных от компании ETERNIT (ЭТЕРНИТ).  Если у Вас возникли сомнения в применимости листов ETERNIT в рамках данного применения, настоятельно рекомендуется запрашивать конкретные рекомендации у представителей компании ETERNIT. Ни при каких обстоятельствах компания ETERNIT не несет ответственности за применения указанных листов, проведенные без одобрения компании ETERNIT.

13        Обслуживание и чистка

Для отчистки мелких загрязнений обработайте изделие мягким бытовым моющим средством или раствором полужидкого мыла, а затем прополощите его в чистой воде.

14        Сертификация

Производитель имеет право – в рамках европейского стандарта № 305/2011 (CPR) – представить Декларацию характеристик (DOP), подтверждая тем самым наличие у продукта маркировки CE. Маркировка CE служит гарантией соответствия продукта базовым требованиям применимых к продукту гармонизированных европейских стандартов. Декларация характеристик представляется в соответствии с требованиями CPR и может быть найдена на веб-сайте www.infodop.com. Продукция прошла сертификацию KOMO. Производитель также является держателем сертификатов ISO 9001 (Качество), ISO 14001 (Окружающая среда) and OHSAS 18001 (Здоровье и безопасность).

15        Дополнительная информация

Информацию по различным применениям можно найти в рекомендациях по применению от компании ETERNIT (ЭТЕРНИТ). Их можно найти на веб-сайте или заказать по телефону. Информацию о сторонних поставщиках можно также скачать на веб-сайте.

Данная сводная информация заменяет собой все предыдущие издания. Компания ETERNIT оставляет за собой право внесения изменений в данный документ без предварительного уведомления. Читателям необходимо проверять наличие наиболее актуальной версии данного документа. Данный текс и любые его части не могут быть изменены без разрешения компании ETERNIT.

ООО «Этекс»

Отдел продаж

Москва, ул. Профсоюзная 65, корпус 1

Тел. + 7 (495) 651-93-07 /  8-800-100-38-39

E-mail: info@eternit.ru     Сайт: www.eternit.ru